IQC 检验报告单核心内容结构（以氯虫苯甲酰胺 200g/L SC 生产原料为例）

- 报告单受控编号与基本信息： 包含报告单号 AGR-IQC-INS-20260820-01、采购单号（PO）、抽样标准（ISO 2859-1 Level II / MIL-STD-105E）、库位与检验日期。

- 第一部分：原药全项检验（Technical Material - TC）：

  - 氯虫苯甲酰胺原药 (Chlorantraniliprole TC)： 外观结晶粉末、HPLC 纯度（实测 98.42%）、FAO 限制性有害杂质 IN-EQW78（实测 0.08%）、卡尔·费休微量水分（实测 0.18%）、酸度、毛细管熔点及丙酮不溶物。

- 第二部分：助剂与配方辅料检验（Surfactants & Co-formulants）：

  - 聚羧酸盐分散剂： 固含量（40.8%）、pH 及表面张力（29.6 mN/m）。

  - 丙二醇（防冻剂）： GC 纯度（99.85%）、水分及密度。

  - 黄原胶（流变触变剂）： 1% 溶液旋转黏度（1420 mPa·s）、水分及 80 目筛通过率。

  - 有机硅消泡剂： 有效硅含量、CIPAC MT 47.2 消泡时间（4秒）及离心稳定性。

- 第三部分：专用包材检验（Packaging Materials）：

  - 1L 氟化高阻隔 HDPE 瓶： 瓶壁最小壁厚（0.96 mm）、-10℃ 低温 1.8 米跌落破损率（0/20）及正庚烷抗溶剂渗透测试。

  - 38mm 电磁感应铝箔垫片： 垫片厚度、-70 kPa 真空负压防微漏抽检（0/50 渗漏）及纸铝剥离完整度。

  - 5层加强外箱： 耐破强度（1580 kPa）、边压强度（7.2 kN/m）及 500kg 堆码耐压。

- 第四部分：IQC 关卡放行结论与四方签批：

  - 包含取样检验员、实验室分析员、库管接收员及 QA IQC 主管（Dr. Alex Chen）的正式签字栏与放行准入决议。